ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Справочное

Группы и марки легированных лома и отходов, предназначенных

для подготовки отдельных видов вторичных черных металлов

| Наименование вида | Обозначение группы и марки |
| --- | --- |
| Брикеты №1 и 2 из стальной стружки | Б3, Б3, Б5, Б13, 38Х2МЮА (38ХМЮА) |
| Пакеты №1 и лом для пакетирования №1 | Любой группы или марки, указанной в настоящем стандарте |
| Стальные канаты и проволока | Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12, Б13, Б15, Б16, Б18, Б19, Б21, Б24, Б25, Б26, Б32, Б33, Б34, Б37, Б42, Б43, Б53, Б59, 38Х2МЮА (38ХМЮА), Х12М, ЭП589, 95Х18 (9Х18, ЭИ229), ЭП609, 25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ474), 80Х20НС (ЭИ922), ЭП263, 0Х18Н12ТФ (ЭИ953), ЭП517, 37Х12Н8Г8МФБ (4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481), 40Х15Н7Г7Ф2МС (4Х15Н7Г7Ф2МС, ЭИ388), 10Х11Н23Т3МР (Х12Н22Т3МР, ЭП33), 40Н, 42Н(Н42, ЭП318), 45Н, 36Н (Н36, Н36Л), 36ХНТЮ (ЭИ702), 42ХНТЮ (Н41ХТ), 44НХТЮ (Н43ХТ), НИМО28, НИМО25 (ЭИ639), ХН78Т (ЭИ435), Х15Н60, Н20Н80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Справочное

Виды вторичных черных металлов, предназначенных для использования

в качестве металлической шихты в различных плавильных агрегатах

| Плавильные агрегаты | Виды вторичных черных металлов | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Конверторы | Стальные лом и отходы №3 Пакеты №1 (без стружки) Пакеты №2 (без стружки) Пакеты №3 (без стружки) Брикеты №1 из стальной стружки | 3А, 3Б 8А, 8Б 9А 10А 6А |
| Мартеновские печи | Стальные лом и отходы №3 Пакеты №1 Пакеты №2 Пакеты №3 Брикеты №1 из стальной стружки Брикеты №2 из стальной стружки Стальная стружка №2 Стальные канаты и проволока | 3А, 3Б 8А, 8Б 9А 10А 6А, 6Б 7А, 7Б 15А, 15Б 13А, 13Б |
| Дуговые электропечи |  |  |
| а) емкостью до 20т | Стальные лом и отходы №2 Стальные лом и отходы №4 Брикеты №1 из стальной стружки Пакеты №1 (без стружки, не более 600х600х800 мм) Пакеты №2 (без стружки, не более 600х600х800 мм) Пакеты №3 (без стружки, не более 600х600х800 мм) | 2А, 2Б 4А. 4Б 6А, 6Б 8А, 8Б 9А 10А |
| б) емкостью свыше 20т | Стальные лом и отходы №3 Брикеты №1 из стальной стружки Брикеты №2 из стальной стружки Пакеты №1 (не более 600х600х800 мм) Пакеты №2 (не более 600х600х800 мм) Пакеты №3 (не более 600х600х800 мм) Стальные канаты и проволока | 3А, 3Б 6А, 6Б 7А, 7Б 8А, 8Б 9А, 10А, 13А, 13Б |
| Индукционные электропечи |  |  |
| а) для выплавки стали | Стальные лом и отходы №1 Стальные лом и отходы №4 Брикеты №1 из стальной стружки | 1А 4А, 4Б 6А, 6Б |
| б) для выплавки чугуна | Стальные лом и отходы №1 Стальные лом и отходы №2 Стальные лом и отходы №4 Брикеты №1 из стальной стружки Брикеты №2 из стальной стружки Стальная стружка №1 Чугунные лом и отходы №1 Чугунные лом и отходы №2 Брикеты из чугунной стружки Чугунная стружка | 1А 2А 4А 6А 7А 14А 17А, 17Б 18А 23А 24А, 24Б |
| Ваграночные печи | Чугунные лом и отходы №1 Чугунные лом и отходы №2 Чугунные лом и отходы №3 Стальные лом и отходы №1 Брикеты №1 из стальной стружки Брикеты №2 из стальной стружки Брикеты из чугунной стружки | 17А, 17Б 18А 19А 1А 6А 7А 23А |
| Доменные печи | Доменный присад Окалина прокатного и кузнечного производства Сварочный шлак | 25А, 25Б 27А 28А |
| Ферросплавные печи | Стальная стружка №1 | 14А |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Обязательное

(министерство, ведомство)

(наименование предприятия-сдатчика)

Составляется в двух экземплярах. Один экземпляр с накладной направляется получателю, а второй - остается у отправителя.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

О взрывобезопасности лома и отходов черных металлов

"___" ___________________ 200__г.

Получатель лома и отходов

Наименование лома и отходов

Масса ____________________________________________________________________________ тонн

Вагон (автомобиль) № 				накладная №

Указанные лом и отходы соответствуют требованиям ГОСТ 2787-75, являются взрывобезопасными и могут быть допущены к переработке и использованию в качестве металлической шихты.

Ответственный представитель	_____________________________	_____________________

предприятия сдатчика			(подпись, печать)		  (инициалы и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Обязательное

(министерство, ведомство)

(наименование предприятия-сдатчика)

Составляется в трех экземплярах.

Направляется: один экземпляр - отправителю с копиями его накладной и удостоверения о взрывобезопасности, второй техническому инспектору труда отправителя, а третий - остается у предприятия.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

______________________________

"___" ___________________ 200__г.

АКТ №_____

Об обнаружении взрывоопасных предметов при проверке

лома и отходов черных металлов

"___" ___________________ 200__г.

Отправитель лома и отходов

Наименование лома и отходов

Масса ____________________________________________________________________________ тонн

Вагон (автомобиль) №

Накладная № 				            Дата прибытия "___" ___________________ 200__г.

Удостоверение о взрывобезопасности №_____ от "___" ___________________ 200__г.

Проверкой установлено:

Представитель администрации	_____________________________	_____________________

предприятия получателя			(подпись)			  (инициалы и фамилия)

Пиротехник			_____________________________	_____________________

(подпись)			  (инициалы и фамилия)