УДК 669.14-122:006.354   Группа B22

Издательство стандартов

ГОСТ 2879-88

Разработан Государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии ОКП 093100; 093200; 093300

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ

Сортамент Hot-rolled hexagonal steel. Dimensions

Настоящий стандарт распространяется на прокат стальной горячекатаный шестигранного сечения

диаметром вписанного круга a от 8 мм до 100 мм включительно.

2. По точности прокатки прокат изготовляют:

повышенной точности—Б;

обычной точности — В.

3 Диаметры вписанного круга проката, предельные отклонения по ним, площадь поперечного сечения,

масса 1 м длины ) должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1.

| Диаметр | Предельные отклонения по диаметру а, |  | Площадь | Масса 1 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вписанного | мм, при точности прокатки |  | поперечного | профиля, |
| круга а, мм | повышенной | обычной | сечения, см2 | кг |
| CD ОО | +0.1 -0,3 |  | 0,5542 0,7015 | 0,435 0,551 |
| 10 |  |  | 0,866 | 0,680 |
| 11 |  | +0,3 -0,5 | 1,048 | 0,823 |
| 12 | +0,2 - 0,3 |  | 1,247 | 0,979 |
| 13 |  |  | 1,463 | 1,15 |
| 14 |  |  | 1,697 | 1,33 |
| 15 |  |  | 1,948 | 1,53 |
| 16 |  |  | 2,217 | 1,74 |
| 17 | +0,2 - 0,3 | +0,3 -0,5 | 2,503 | 1,96 |
| 18 |  |  | 2,806 | 2,20 |
| 19 |  |  | 3,126 | 2,45 |
| 20 |  |  | 3,464 | 2,72 |
| 21 |  |  | 3,822 | 3,00 |
| 22 24 | +0,2 - 0,4 | +0,4 -0,5 | 4,191 4,993 | 3,29 3,92 |
| 25 |  |  | 5,412 | 4,25 |

|  |  |  | 5,847 | 4,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  |  | 6,790 | 5,33 |
| 28 |  |  | 7,794 | 6,12 |
| 30 |  |  | 8,868 | 6,96 |
| 32 |  |  | 10,010 | 7,86 |
| 34 |  |  | 11,220 | 8,81 |
| 36 | +0,2 - 0,6 | +0,4 -0,7 | 12,510 | 9,82 |
| 38 |  |  | 13,860 | 10,88 |
| 40 |  |  | 15,270 | 11,99 |
| 42 |  |  | 19,040 | 14,95 |
| 47 48 |  |  | 20,00 | 15,66 |
|  |  |  |  | 1fi QQ |
| 50 |  |  | 23,40 | I О,ч7ч7 18,40 |
| 52 | +0,2 - 0,9 | +0,4-1,0 | 26,20 | 20,58 |
| 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 31,18 | 24,50 |
|  |  |  | 34,37 | 26,98 |
| 60 |  |  | 36,59 | 28,70 |
| 63 |  |  | 42,43 | 33,30 |
| 65 | +0,3-1,0 | +0,5-1,1 | 48,71 | 38,24 |
| 70 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 55,42 | 43,51 |
|  |  |  | 62,57 | 49,12 |
| 80 |  |  | 70,15 | 55,07 |
| 85 |  |  | 78,16 | 61,36 |
| 90 | +0,4-1,2 | +0,5-1,3 |  |  |
| 95 |  |  | 86,60 | 67,98 |
| 100 | +0,5-1,5 | +0,6-1,7 |  |  |

Примечания:

- По требованию потребителя прокат изготовляют следующих размеров; 23; 27; 29; 41; 43; 46; 53; 56; 57
с предельными отклонениями, указанными в таблице, по ближайшему меньшему размеру.

- Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам.
При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м длины
проката является справочной.

- По требованию потребителя прокат шестигранного сечения с диаметром вписанного круга 26; 27; 28;
29; 30 мм обычной точности прокатки изготовляют с предельными отклонениями (+0,3 -0,7мм).

- По согласованию изготовителя с потребителем прутки изготовляют размером более 100 мм.

- Прокат изготовляют в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем прокат изготовляют в
мотках.

- Прокат изготовляют длиной от 2 до 6 м:
мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 1,5 до 12 м.

6.	Предельные отклонения по длине проката мерной или крат ной мерной длины не должны превышать:
+30 мм — при длине до 4 м включ; +50 мм — при длине св. 4 до 6 м включ.;

+70 мм — при длине свыше 6 м.

По требованию потребителя +40 мм — для проката длиной св. 4 до 7 м;

+5 мм на каждый метр длины свыше 7 м.

- Разность размеров между параллельными гранями (а) проката в одном и том же сечении не должна
превышать 75 % суммы предельных отклонений. По требованию потребителя разность между гранями
(а) в одном и том же сечении проката обычной точности не должна превы- шать 70 % суммы предельных
отклонений для проката размером до 32 мм включительно.

- Притупление углов для проката шестигранного сечения не должно превышать значений, указанных в
табл. 2.

Таблица 2

| Диаметр вписанного круга a | Притупление углов , не более |
| --- | --- |
| От 8 до 14 включ. Св. 14 до 25 Св.25 до 55 Св.55 | 1,0 1,5 2,0 3,0 |

По требованию потребителя притупление углов не должно превышать 1,0 мм для проката диаметром вписанного круга 15—20 мм включительно, от 26 до 30 мм включительно — не более 1,5 мм, от 60—75 мм включительно — не более 2,5 мм. 9. Кривизна прутков шестигранного проката не должна превышать значений, указанных в табл. 3.

Таблица 3

| Диаметр вписанного круга а | Кривизна |  |
| --- | --- | --- |
|  | I класс | II класс |
| До 40 включ. Св.40 | 0,5% длины 0,4% длины | 0,5% длины |

- По требованию потребителя кривизна прутков шестигранного проката не должна превышать 0,2 %
длины.

- Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.

- Скручивание шестигранного проката не должно превышать произведения 4' град/м на длину профиля
в метрах, но не более 24 град при диаметре вписанного круга до 14 мм и свыше 14 мм до 50 мм
включительно — 3 град/м на длину профиля в метрах, но не более 18 град, свыше 50 мм — 3 град/м на
длину профиля в метрах, но не более 15 град.

- Размеры проката и притупление углов измеряют на рассто- янии не менее 150 мм от конца прутка и
не менее 1,5 м от конца мотка при массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка
свыше 250 кг.

Государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии: Москва, Ленинский проспект, д.9

© Издательство стандартов